前  言

ICS

Q/SHFZ

湖北石花纺织股份有限公司企业标准

Q/SHFZ  1—2018

纯棉小提花坯布

2018 -11 - 20发布

2018 - 12 - 20实施

湖北石花纺织股份有限公司   发布

本标准参照GB/T406-2008《棉本色布》制定，其技术要求主要在以下几个方面优于该标准：

——布面疵点评分限度中每个等级上减少了0.10分/m，标准水平一等品相当于国际先进水平，优等品高于国际先进水平；

——布面疵点评分规定采用了日本纺织检查协会和法国米罗兹纺织研究中心CRTM标准。

本标准由湖北石花纺织股份有限公司提出并归口。

本标准由湖北石花纺织股份有限公司负责起草。

本标准由湖北省纤维检验局襄阳分局协助起草。

本标准主要起草人：陈记道、孟蕾、刘立新、刘琳。

本标准于2005年4月发布。

本标准于2008年4月第二次发布。

本标准于2018年11月第三次发布。

纯棉小提花坯布

- 范围

本标准规定纯棉小提花坯布的技术要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于无梭织机生产的纯棉小提花坯布。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长的测定 条样法

GB/T4666  机织物长度的测定

GB/T4667  机织物幅宽的测定

GB/T4668  机织物密度的测定

GB/T8170  数值修约规则

FZ/T10004  棉与化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T10006  棉与化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验

FZ/T10009  棉与化纤纯纺、混纺本色布标志和包装

FZ/T10013.2  温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法  本色布断裂强力的修正方法

- 技术要求

3.1 项目

本产品技术要求包括织物组织、幅宽、密度、断裂强力、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率、布面疵点七项。

3.2 分等规定

3.2.1  本产品品等分为优等品、一等品、二等品，低于二等品为等外品。

3.2.2  本产品评等以匹为单位。织物组织、幅宽、布面疵点按匹评等，密度、断裂强力、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率按批评等，以其中最低的一项品等作为该匹布的品等。

3.2.3  分等规定见表1、表2和表3。

表1  分等规定

| 项目 | 标准 | 允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
| 织物组织 | 设计规定要求 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 不符合设计要求 |
| 幅宽/cm | 产品规格 | +1.2% -1.0% | +1.5% -1.0% | +2.0% -1.5% |
| 密度/(跟/10cm) | 产品规格 | 经密 -1.2% 纬密 -1.0% | 经密 -1.5% 纬密 -1.0% | 经密 -1.5% 纬密 -1.0% |
| 断裂强力/N | 按断裂强力 公式计算 | 经向 -6% 纬向 -6% | 经向 -8% 纬向 -8% | 经向 -8% 纬向 -8% |
| 注：当幅宽偏差超过1.0%时，经密允许偏差范围为-2.0%。 |  |  |  |  |

表2  棉结疵点格率、棉结杂质疵点格率

| 织物分类 |  | 织物总紧度 | 棉结杂质疵点格率 |  | 棉结疵点格率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 |
| 精梳 |  | 85%以下 | 16 | 21 | 4 | 11 |
|  |  | 85%以上 | 19 | 25 | 4 | 13 |
| 半精梳 |  |  | 26 | 34 | 6 | 17 |
| 非 精 梳 织 物 | 细织物 | 65以下 | 22 | 30 | 6 | 15 |
|  |  | 65～75以下 | 25 | 35 | 6 | 18 |
|  |  | 75及以上 | 28 | 38 | 7 | 20 |
|  | 中粗织物 | 70以下 | 28 | 38 | 7 | 20 |
|  |  | 70～80以下 | 30 | 42 | 8 | 21 |
|  |  | 80及以上 | 32 | 45 | 9 | 23 |
|  | 粗织物 | 70以下 | 32 | 45 | 9 | 23 |
|  |  | 70～80以下 | 36 | 50 | 10 | 25 |
|  |  | 80及以上 | 40 | 52 | 10 | 27 |
|  | 全线或半线织物 | 90以下 | 28 | 36 | 6 | 19 |
|  |  | 90及以上 | 30 | 40 | 7 | 20 |
| 注1：棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率超过表2规定降到二等为止。规定降到二等为止。 注2：棉本色布按经、纬纱平均线密度分类：特细织物：10tex以下(60°以上)；细织物：10tex～20tex（60°～29°）；中粗织物：21tex～29tex（28°～20°）；粗织物：32tex及以上（18°及以下）。 |  |  |  |  |  |  |

表3  布面疵点评分限度

平均 分/m

| 幅宽cm | 110～以下 | 110～150 | 150～190 | 190～230 | 230及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优等品 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
| 一等品 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| 二等品 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 |

3.3 布面疵点评等规定

3.3.1  每匹布允许总评分=每米允许评分数（分/米）×（米）（保留至一位小数）。

3.3.2  一匹布中所有疵点评分加合累计超过允许总评为降等品。

3.3.3  0.5m内同名称疵点或连续性疵点评10分为降等品。

3.3.4  0.5m内半幅以上的不明显横档，双纬加合满4条评10分为降等品。

3.4 布面疵点的评分

按GB/T406-2008第5.1～5.5条规定执行。

4 试验方法

4.1各项试验应在各方法标准规定的标准条件下进行。

4.2  断裂强力测定

按GB/T3923.1执行。

4.3  长度测定

按GB/T4666执行。

4.4  幅宽测定

按GB/T4667执行。

4.5  密度测定

按GB/T4668执行。

4.6  棉结检验

按FZ/T10006执行。

5  检验规则

按FZ/T10004执行。

6  标志、包装

按FZ/T10009执行。

7  其他

用户对产品有特殊要求者，可由供需双方另订协议。

_                         _